Table 1. Bounds of the ingredients and the mix ratios used as constraints.

| Ingredient (kg/m³) | Min | Max | Ratio | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | 97.3 | 504.3 | w/b | 0.235 | 0.714 |
| FA | 0 | 162.0 | b/a | 0.105 | 0.350 |
| SC | 0 | 332.2 | SCM share | 0 | 0.765 |
| FAGG | 498.4 | 1067.9 | CAGG share | 0.345 | 0.721 |
| CAGG | 563.6 | 1364.5 | FAGG share | 0.279 | 0.655 |
| WATER | 90.8 | 214.8 | PC share | 0.235 | 1.000 |
| AEA | 0 | 1.48 | FA share | 0 | 0.375 |
| WR_HR | 0 | 7.82 | SC share | 0 | 0.717 |
| WR | 0 | 4.71 | AEA / binder | 0 | 0.003 |
| ACC | 0 | 25.2 | WR_HR / binder | 0 | 0.020 |
|  |  |  | WR / binder | 0 | 0.012 |
|  |  |  | ACC / binder | 0 | 0.061 |

Note: Binders, aggregates, and water were converted from lb/yd³ with a factor of 0.5933. Chemical admixtures were converted from oz/yd³ with a factor of 0.03708. Densities used in Equation 1 (kg/m³): PC 3150, FA 2200, SC 2900, FAGG 2630, CAGG 2710, water 1000, AEA 1010, WR_HR 1080, WR 1140, ACC 1340.