Table 1. Bounds of the ingredients and the mix ratios used as constraints.

| Ingredient (kg/m³) | Min | Max | Ratio (dimensionless) | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | 97.3 | 504.3 | w/b = WATER / B | 0.235 | 0.714 |
| FA | 0 | 162.0 | b/a = B / A | 0.105 | 0.350 |
| SC | 0 | 332.2 | SCM share = (FA + SC) / B | 0 | 0.765 |
| FAGG | 498.4 | 1067.9 | CAGG share = CAGG / A | 0.345 | 0.721 |
| CAGG | 563.6 | 1364.5 | FAGG share = FAGG / A | 0.279 | 0.655 |
| WATER | 90.8 | 214.8 | PC share = PC / B | 0.235 | 1.000 |
| AEA | 0 | 1.48 | FA share = FA / B | 0 | 0.375 |
| WR_HR | 0 | 4.71 | SC share = SC / B | 0 | 0.717 |
| WR | 0 | 7.82 | AEA / binder = AEA / B | 0 | 0.003 |
| ACC | 0 | 25.2 | WR_HR / binder = WR_HR / B | 0 | 0.012 |
|  |  |  | WR / binder = WR / B | 0 | 0.020 |
|  |  |  | ACC / binder = ACC / B | 0 | 0.061 |

Note: B = PC + FA + SC is the binder, and A = FAGG + CAGG is the total aggregate (kg/m³). Binders, aggregates, and water were converted from lb/yd³ with a factor of 0.5933. Chemical admixtures were converted from oz/yd³ with a factor of 0.03708. Densities used in Equation 1 (kg/m³): PC 3150, FA 2200, SC 2900, FAGG 2630, CAGG 2710, water 1000, AEA 1010, WR_HR 1140, WR 1080, ACC 1340.